# “稀土强化硅基OLED微型显示关键技术”

# 揭榜制项目需求表

| 所属产业领域或 产业链 |  | 光电器件 |  | 细分 方向 |  | 稀土发光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 稀土强化硅基OLED微型显示关键技术 |  |  |  |  |
| 发榜单位名称 |  | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 发榜单位联系人 |  | 姓名 | 张杰 | 职务 | 项目主管 |  |
|  |  | 手机 | 13708893949 | 邮箱 | zhangjie@oleid.com |  |
| 项目需求的 背景与意义 | 硅基OLED微型显示器是近眼显示设备的核心关键器件，凭借高分辨率、高刷新率、低功耗等突出优势，在探测、观瞄、AR、VR等终端场景中具有广阔的产业应用前景。当前近眼显示终端对器件的高亮度、长寿命稳定、低衰减及强环境适应性指标要求持续升级，已成为决定终端用户体验决策和市场核心竞争力的关键因素。 传统硅基OLED技术仍存在诸多瓶颈：发光材料光效低、色域覆盖有限，常规电极电阻率高、界面适配性弱、缺陷较多等技术瓶颈，而中重稀土材料拥有独特理化性能，是高端微显示发光的核心材料，能显著提升全彩显示色纯度与器件使用寿命；同时部分稀土金属材料可有效降低注入势垒与接触电阻，改善界面兼容性及抗氧化能力，适配宽温域、高稳定严苛应用场景，是制备低功耗显示器件的优选材料。 本项目依托中重稀土资源优势，开展专用稀土材料研发、作用机理攻关及产业化应用，契合国家稀土战略、新材料产业规划及云南省光电子产业集群培育政策。项目可实现稀土资源高附加值就地转化利用，赋能硅基OLED微显示产业迭代升级，拉动上下游产业链协同集聚发展，对补齐完善稀土全产业链条、培育壮大地方特色产业集群具有重要战略与产业价值。 |  |  |  |  |  |
| 技术难题 概述 | 当前在高端显示市场中，硅基OLED微型显示器虽具备高分辨率、高刷新率性能优势，但仍受限制于功耗、亮度、寿命三大核心性能瓶颈。 （1）专用装备领域：现有器件驱动电压偏高，功耗管控难度大，难以适配终端设备长续航、低功耗供电应用场景；同时在极端温湿度、强电磁干扰等复杂情况下，器件可靠性下降、工作稳定性不足，严重制约红外探测、多光谱观瞄等专用装备的连续作业效能与可靠运行能力。 （2）民用AR/VR/FPV领域：现有产品亮度指标难以满足户外强光环境下的清晰成像要求，高亮度工作模式下功耗大幅攀升、终端续航能力显著下降；加之长期高频使用易产生明显性能衰减，极大制约了终端用户使用体验及市场竞争能力。 |  |  |  |  |  |
| 研究内容 | 本项目聚焦硅基OLED微型显示器功耗、亮度、寿命三大核心瓶颈，以中重稀土材料强化为关键突破口，开展全链条技术攻关与产品研制：制备高纯度稀土金属Yb、合成不同光色的高性能稀土发光材料、设计开发高效有机发光结构，最终集成开发低功耗、高亮度、长寿命、环境适应性强的稀土强化型硅基OLED微型显示器系列产品。 项目研究内容兼顾基础研究与工程化应用两大维度，技术路线贯穿“材料-器件-产品集成”全链条。揭榜方负责稀土金属材料及发光材料的设计、制备及表征；发榜方负责高效发光结构优化设计、器件光电性能提升与可靠性验证，以及硅基OLED微型显示器规模化生产工艺开发与产业化落地，双方协同推进技术突破与成果转化。 具体研究任务如下： 2026年6月~2027年6月：完成高纯金属镱及稀土氧化物工艺关键技术攻关，开展稀土离子发光的有机复合材料设计开发，获得高纯稀土金属电极材料及稀土发光有机材料。 2027年7月~2028年6月：开展稀土发光材料OLED有机发光结构设计、验证，并开展材料迭代，完成光色调控及光取出效率优化；同时，开展Yb金属在电子注入、传输及电荷分离层中结构设计以及器件稳定性研究。 2028年7月~2029年6月：结合成熟的高可靠密封工艺及IC驱动设计，制备稀土强化的硅基OLED微型显示器，优化特殊工艺参数及生产节拍，保证显示器产品的高良率、高稳定性生产，实现微显示产品销售。 |  |  |  |  |  |
| 技术攻关后 希望达到的 预期技术目标 | （1）镱（Yb）稀土金属材料：呈柱状颗粒，纯度≥99.995%，规格尺寸 Φ3mm×3mm，粒径尺寸偏差≤±20%，功函数2.7±0.5eV；铕（Eu）、铥（Tm）、铈（Ce）等稀土金属氧化物纯度≥99.9%，中位粒径D50≤0.5μm。 （2）稀土有机发光材料：开发Eu、Tm、Ce等稀土元素配位有机红、绿、蓝光材料各1种及以上，纯度≥99.9%，Tg≥125℃，PL光谱峰值分别位于610-640nm、520-560nm、450-480nm范围，达到产业化应用标准。 （3）单色稀土有机发光器件：FWHM≤40nm，电压≤5V@17mA/cm2；单色红光器件电流效率≥40cd/A，寿命T95≥1000h；单色绿光器件电流效率≥80cd/A，寿命T95≥1500h；单色蓝光器件电流效率≥5cd/A@ CIEy=0.08±0.02），寿命T95≥500h。 （4）硅基OLED微型显示器产品：功耗≤100mW@100nits，最大亮度≥4000nits，显示均匀性≥85%，彩色片DCI-P3色域≥75%，成品率≥30%。 |  |  |  |  |  |
| 项目完成后 预期的经济、社会效益 | （1）经济效益：项目期内实现新增产品销售收入2000万元；同时带动区域稀土深加工及下游终端产业集聚发展，降低下游企业核心器件采购成本。 （2）社会效益：带动新增就业3人以上；实现核心稀土显示材料的国产化替代，实现硅基OLED核心材料与器件的自主可控，保障关键领域供应链安全，推动稀土资源向高端光电子材料转型。 （3）示范效应：实现基于稀土发光的硅基OLED微型显示器产线年产量达30万片；构建起稀土与硅基OLED微显示融合的完整技术体系，实现 “产学研”实体转化，为资源型地区实现产业转型升级提供可借鉴路径。 |  |  |  |  |  |
| 时限要求 | 3年。 |  |  |  |  |  |
| 产权归属 | 与揭榜单位协商解决。 |  |  |  |  |  |